TECHNICKÝ LIST

### BOSTIK 1517

Jednosložkové speciální kontaktní lepidlo se zvýšenou teplotní odolností

OBLAST POUŽITÍ:

BOSTIK 1517 je určen pro lepení kombinací neoprenu, pěnové pryže, kůže, lnu, tvrzeného PVC, přírodní pryže, butylové pryže, polyuretanu, tvrdé a měkké pěny, Vulkollanu, plastových laminovaných desek a lepenky a dále pro lepení těchto materiálů na dřevo, hliník, ocel a azbestocementové desky.

BOSTIK 1517 není vhodný k lepení polystyrénových pěn, polyethylenu a PTFE. Lepidlo vyniká teplotní odolností až +120 C a je vhodné pro použití v interiéru i exteriéru (nutno chránit před trvalým působením vlhkosti na lepený spoj).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| Báze | polychloropren |
| --- | --- |
| Barva | jantarová, transparentní |
| Zápach | esterový |
| Rozpouštědlo | estery, alifatické a aromatické uhlovodíky |
| Čistící prostředky | SOLVENT 300 |
| Obsah sušiny | cca: 18 % |
| Viskozita | cca 60 – 70 sek. (DIN –pohár– 5 mm-dýza) |
| Konzistence | tekoucí, možno aplikovat nástřikem |
| Specifická váha | 0,84 g/ml |
| Rozpouštědlo | keton, estery |
| Bod vzplanutí | pod 21°C |
| Třída hořlavosti | skupina A, třída nebezpečnosti I |
| Odolnost vůči | vodě (včetně mořské), benzínu, roztokům kyselin a louhů |
| Teplotní odolnost | -30°C až +120°C |
| Pevnost ve střihu | 3 N/mm2 (cca 30 kg/cm2) |
| Odolnost vůči stárnutí | dobrá |
| Změna zabarvení | film lepidla po aplikaci tmavne |
| Doba odvětrání | 5 – 30 minut (viz. test prsty) |
| Doba tvrdnutí | cca 48 hodin při pokojové teplotě +20°C |
| Spotřeba | 250 – 400 g/m2 v závislosti na podkladu |
| Skladování | Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných a dobře větraných místech k tomu určených. Neskladujte společně s potravinami. |

PŘÍPRAVA LEPENÝCH POVRCHŮ:

Povrchy lepených materiálů musí být zbaveny mastnoty, prachu, špíny a vlhkosti. Vhodný čistící prostředek: SOLVENT 300 nebo technický benzín. Lepidlo i lepené materiály uchovávejte minimálně 24 hodin před lepením v běžně temperovaném prostoru. Balení lepidla před použitím vždy důkladně promíchejte. Pro dosažení vyšší přilnavosti ke kovu použijte primer BOSTIK 9252. Primer se nanáší na očištěný kovový nebo hliníkový povrch v rovnoměrné vrstvě (100 – 120 g/m2) a ponechá se minimálně 60 minut zaschnout.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- pouze pro plachtovinu z plastů (ne pro měkčené PVC), směsi syntetické a přírodní pryže a pro lepení kůže:

Povrchy obou lepených materiálů se nejprve zdrsní brusným papírem nebo drátěným kartáčem. Poté se povrch odmastí a očistí od zbytků mastku hadrem namočeným v ředidle BOSTIK SOLVENT 300.

- lepení za studena:

Lepidlo se nanáší stříkací pistolí nebo licím zařízením v rovnoměrné vrstvě na povrchy obou lepených materiálů. (Na nasákavých nebo hrubých materiálech se nátěr lepidla ponechá jako základový nátěr cca 30 minut zaschnout). Poté se na oba lepené povrchy nanese lepidlo, které se ponechá odvětrat (viz. test prsty). Po odvětrání lepidla se lepené materiály k sobě přesně přiloží a silně přitlačí, přiválcují nebo zahladí. Lepené materiály nepřiklepávejte!

- lepení za tepla:

Postup stejný jako u bodu b). Lepidlo se ponechá úplně zaschnout. Opakované aktivování lepidla na površích obou lepených materiálů se provede působením tepla cca +60 °C až +80 °C (po dobu cca 2 – 5 minut, dle tloušťky materiálu). Poté se k sobě lepené materiály ihned přiloží a silně přitlačí. Jako zdroje tepla je možné použít infrazářiče, dmychadla horkého vzduchu nebo tepelný lis.

BOSTIK 1517 je kontaktní lepidlo, což znamená, že po přiložení a dotyku nátěrů lepidel prvek ihned drží. Korigování dílů po kontaktu lepidel není možné!

Vysvětlení - test prsty:

Pokud při dotyku lepidla již na prstu neulpí žádné lepidlo, nicméně lepidlo je ještě lepivé, je správná doba pro slepení materiálů. Tato metoda je jistější než jakékoliv udávání času pro odvětrání, neboť vždy záleží na klimatických podmínkách v prostoru lepení, síle nánosu lepidla apod.