TECHNICKÝ LIST

### BOSTIK SUPERTRANS

Jednosložkový hybridní lepící tmel na bázi MS-polymerů pro pružné spoje - elastický

OBLAST POUŽITÍ:

BOSTIK SUPERTRANS je určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů v exteriéru i interiéru. Výrobek lze použít i jako těsnící tmel při předpokládaném malém pohybu ve spáře. SUPERTRANS není vhodný pro lepení/spárování materiálů z přírodního a umělého kamene.

POPIS:

Mnohostranně použitelný, vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí lepící tmel BOSTIK SUPERTRANS vytváří elastické, vodovzdorné spojení s vynikající odolností vůči vlivům počasí a chemikáliím. BOSTIK SUPERTRANS je bez obsahu rozpouštědel, izokyanátů, silikonu a vyznačuje se nepatrným smrštěním. BOSTIK                        SUPERTRANS lze přetírat (dle DIN 52452, část 4). Z důvodů velkého množství nátěrových hmot doporučujeme vždy provést předem vlastní zkoušky.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

- bez obsahu rozpouštědel

- pachově neutrální

- bez tvorby puchýřů a odfuků

- nepatrné smrštění

- lepení širokého spektra materiálů

- bez obsahu silikonu a izokyanátů

- velmi dobrá odolnost vůči UV-záření

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| Báze | silan-modifikované polymery |
| --- | --- |
| Barva | transparentní |
| Systém zrání | vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí tmel |
| Konzistence | stabilní, <2 mm (DIN 52454-ST-U 26-23) |
| Vydatnost při aplikaci | >100 g/min (DIN 52456 – 6 mm) |
| Specifická váha | 1,1 g/cm3 (DIN 52451-PY) |
| Čas tvorby povlaku (povrchové kůže) | cca 15 minut (+23°C/50% rel. vlhkosti vzduchu) |
| Rychlost vytvrzování | cca 3 mm / 24 hodin při 23°C/50% rel. vlhkosti vzduchu |
| Objemová změna | < 3% (DIN 52451-PY) |
| Pevnost v tahu (2 mm film) | cca 3,5 N/mm2 |
| Prodloužení při přetržení (2 mm film) | cca 500% |
| Tvrdost Shore A | cca 45 (DIN 53505, 4 týdny, +23°C/50% rel. vlhkosti vzduchu |
| Maximální pohyb ve spáře | ±15% (vzhledem k počáteční šířce spáry) |
| Teplota pro aplikaci | +5°C až +40°C (teplota lepených dílců) |
| Teplotní odolnost | -40°C až +80°C |
| Čistící prostředky a rozpouštědla | nezaschlý materiál BOSTIK SOLVENT 250, SOLVENT 300, zaschlý materiál je možné odstranit pouze mechanicky |
| Skladovatelnost | 9 měsíců, balení nechat pevně uzavřené na chladném a suchém místě (při +5°C až +25°C). |

PŘÍPRAVA POVRCHŮ LEPENÝCH MATERIÁLŮ:

Systémové základní nátěry: BOSTIK 5003 – primer pro beton, plynobeton, cement, sádru a ostatní savé a porézní materiály, stejně jako pro kovy a plasty. BOSTIK 5004 – primer pro kovy a plastické hmoty. Při lepení přírodního a umělého kamene je potřeba provést vlastní zkoušky. Bez použití primeru se tmel používá na sklo, anodizovaný hliník, pozinkovaný ocelový plech, tvrzené PVC, polystyren a makrolon. BOSTIK SUPERTRANS nepoužívejte na přírodní a umělý kámen.

Lepené/tmelené povrchy musí být pevné, nosné, čisté, suché, zbaveny mastnoty a prachu. Materiály musí být bez obsahu bitumenu a dehtu. Pro lepení/tmelení jednotlivých materiálů doporučujeme provést vlastní zkoušky. V případě nutnosti zabránění znečištění okolních konstrukcí, překryjte okraje lepených/tmelených spár ochrannou krycí páskou, kterou odstraňte okamžitě po aplikaci tmelu a upravení tvaru spáry.

ZPRACOVÁNÍ:

BOSTIK SUPERTRANS aplikujte rovnoměrně na povrch jednoho z lepených/tmelených materiálů. Nejlepší přilnavosti dosáhnete tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a při úpravě tvaru spáry je tlakem dosaženo úplného kontaktu tmele s povrchy spojovaných materiálů. Spojované/lepené materiály musí být okamžitě přiloženy. Načaté balení, pokud možno, ihned spotřebujte. Požadovaný tvar je nutno vytvořit v rámci udané doby zpracovatelnosti. Pro dosažení požadovaného tvaru spáry doporučujeme používat například vodou zvlhčený hladký kousek dřeva. Zamezte pronikání vody mezi tmelený materiál a tmelící hmotu!

DODÁVANÉ BALENÍ:

kartuše		- 20 x 290 ml (transparentní)